Таблица максимальных давлений при 20 градус. для нержавеющих электросварных труб

| Диаметр мм | Толщина мм | AISI 304-321 316 Tl Кг/см2 | AISI 304L-316L Кг/см2 | Диаметр мм | Толщина мм | AISI 304-321 316 Tl Кг/см2 | AISI 304L-316L Кг/см2 | Диаметр мм | Толщина мм | AISI 304-321 316 Tl Кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 116 | 96 | 42.4 | 1.65 | 68 | 56 | 101.6 | 1.65 | 28 |
| 16 | 1 | 109 | 90 | 42.4 | 2 | 83 | 68 | 101.6 | 2 | 34 |
| 16 | 1.5 | 163 | 135 | 42.4 | 2.6 | 107 | 89 | 101.6 | 3 | 51 |
| 17.2 | 1.65 | 167 | 139 | 42.4 | 2.9 | 119 | 99 | 101.6 | 1.5 | 25 |
| 17.2 | 2 | 203 | 168 | 42.4 | 3.2 | 132 | 109 | 103 | 2 | 34 |
| 18 | 1 | 97 | 80 | 44.5 | 1.5 | 59 | 49 | 104 | 1.65 | 25 |
| 18 | 1.5 | 145 | 120 | 44.5 | 2 | 78 | 65 | 114.3 | 2 | 30 |
| 19.05 | 1 | 91 | 76 | 48.3 | 1.65 | 60 | 49 | 114.3 | 2.6 | 40 |
| 19.05 | 1.25 | 114 | 95 | 48.3 | 2 | 72 | 60 | 114.3 | 2.9 | 44 |
| 19.05 | 1.65 | 151 | 126 | 48.3 | 2.6 | 94 | 78 | 114.3 | 3.2 | 49 |
| 20 | 1 | 87 | 72 | 48.3 | 2.9 | 105 | 87 | 114.3 | 3.6 | 55 |
| 20 | 1.5 | 131 | 108 | 48.3 | 3.2 | 115 | 96 | 114.3 | 4 | 61 |
| 21.3 | 1.65 | 135 | 112 | 50 | 1.5 | 52 | 43 | 129 | 2 | 27 |
| 21.3 | 2 | 164 | 136 | 50 | 2 | 70 | 58 | 139.7 | 2 | 25 |
| 21.3 | 2.6 | 213 | 176 | 53 | 1.5 | 49 | 41 | 139.7 | 2.6 | 32 |
| 22 | 1 | 79 | 66 | 54 | 2 | 65 | 54 | 139.7 | 3 | 37 |
| 22 | 1.5 | 119 | 99 | 60.3 | 1.65 | 48 | 40 | 139.7 | 4 | 50 |
| 25.4 | 1 | 69 | 57 | 60.3 | 2 | 58 | 48 | 154 | 2 | 23 |
| 25.4 | 1.25 | 86 | 71 | 60.3 | 2.6 | 75 | 62 | 156 | 3 | 34 |
| 25.4 | 1.65 | 113 | 94 | 60.3 | 2.9 | 84 | 69 | 168.3 | 2 | 21 |
| 26.9 | 1.65 | 107 | 89 | 60.3 | 3.2 | 92 | 77 | 168.3 | 2.6 | 27 |
| 26.9 | 2 | 130 | 107 | 60.3 | 3.6 | 104 | 86 | 168.3 | 3 | 31 |
| 26.9 | 2.6 | 168 | 140 | 70 | 1.5 | 37 | 31 | 168.3 | 3.6 | 37 |
| 28 | 1 | 62 | 53 | 70 | 2 | 50 | 41 | 168.3 | 4 | 41 |
| 28 | 1.5 | 93 | 77 | 76.1 | 1.65 | 38 | 31 | 204 | 2 | 17 |
| 30 | 1 | 58 | 48 | 76.1 | 2 | 46 | 38 | 205 | 2.5 | 21 |
| 30 | 1.5 | 87 | 72 | 76.1 | 2.6 | 60 | 49 | 206 | 3 | 25 |
| 32 | 1 | 54 | 45 | 76.1 | 2.9 | 66 | 55 | 219.1 | 2 | 16 |
| 32 | 1.5 | 82 | 68 | 76.1 | 3.2 | 73 | 61 | 219.1 | 2.6 | 21 |
| 33.7 | 1.65 | 85 | 71 | 76.1 | 3.6 | 82 | 68 | 219.1 | 3 | 24 |
| 33.7 | 2 | 103 | 86 | 83 | 1.5 | 31 | 26 | 219.1 | 3.6 | 29 |
| 33.7 | 2.9 | 150 | 124 | 84 | 2 | 41 | 34 | 219.1 | 4 | 32 |
| 33.7 | 3.2 | 165 | 137 | 88.9 | 1.65 | 32 | 27 | 254 | 2 | 14 |
| 34 | 1 | 51 | 43 | 88.9 | 2 | 39 | 33 | 256 | 3 | 20 |
| 34 | 1.5 | 77 | 64 | 88.9 | 2.6 | 51 | 42 | 273 | 2 | 13 |
| 38 | 1 | 46 | 38 | 88.9 | 2.9 | 57 | 47 | 273 | 2.6 | 17 |
| 38 | 1.5 | 69 | 57 | 88.9 | 3.2 | 63 | 52 | 273 | 3 | 19 |
| 40 | 1 | 44 | 36 | 88.9 | 3.6 | 71 | 59 | 273 | 3.6 | 23 |
| 40 | 1.5 | 66 | 54 | 88.9 | 4 | 78 | 65 | 273 | 4 | 26 |