#### Материалы уплотнений для пищевой промышленности: EPDM, Силикон, NBR

#### Силикон / VMQ /силиконовый каучук (оранж)

Силикон стоек к воде До +100°С, кратковременно пригоден к стерилизации паром до 120°С-130°С.
Держит высокие температурные нагрузки, хорошая стойкость к воздействию холода, хорошая пригодность к пищевым продуктам, проявляет диэлектрические свойства, хорошая стойкость к воздействию алкоголей.

Ограничение в применении: характеризуется сильным разбуханием при контакте с

- эфирами

- алифатическими и ароматическими углеводородами

- концентрированными кислотами и щелочами.

#### EPDM / этилен-пропилендиеновый каучук (черная)

EPDM пригоден к длительной эксплуатации в пределах от -40°С до +130°С, кратковременно пригоден к стерилизации паром до 140°С.
Он обладает хорошей стойкостью против набухания при контакте: с разбавленными неорганическими и органическими кислотами, основаниями, полярными органическими средами, окислительными средами, щелочами и кетонами, с горячей водой и паром до 130°С.

Не применять при работе с

- растительными маслами и животными жирами

- алифатическими ароматическими и хлорированными углеводородами

- минеральными маслами.

#### Пербутанан / NBR / нитрильный каучук (синяя)

NBR пригоден к длительной эксплуатации в пределах от -25 °С до +110°С, кратковременно пригоден к стерилизации паром до 130°.
Он обладает хорошей устойчивостью против набухания при контакте: с алифатическими углеводородами (как например пропан, бутан, бензин, минеральные масла), с жирами на базе минерального масла.

Не устойчив к воздействию:

- полярных растворителей

- хлорированных углеводородов

- кетонов

- ароматов (бензола)

- эфиров.

Тефлон PTFE (белый)

Кристаллический термопласт на химической основе политеттрафтороэтилена (тефлон). Исключительно широкий температурный диапазон применения (-200°С до +200°С), самый низкий коэффициент трения (м=0,1) среди всех пластмассовых материалов и очень высокая степень устойчивости почти ко всем средам. PTFE имеет не прилипающую поверхность, не впитывает влажность и обладает очень хорошими электрическими свойствами. Важно учитывать зависящее от времени пластическое формоизменение PTFE даже при незначительной нагрузке (холодная текучесть). Устойчив почти ко всем химикатам, за исключением элементарного фтора, хлортрифторида и расплавленных щелочных металлов. Поэтому имеет наиболее широкий спектр применения в технике.